УДК 542.05

FULLRENES IN MEDICINE, PHARMACY AND COSMETICS

V.P. Sedov, A.A. Szhogina, N.A. Kulikova

Abstract

Thе review and a brief analysis of the nanomaterials using, particularly fullerenes and their derivatives in a highly topical nowadays areas: medicine, pharmaceuticals and cosmetics.

## The work has been performed at the Neutron Research Department 
(LNPCR).

Аннотация

В настоящей работе дается обзор и, при возможности, краткий анализ применения наноматериалов, в частности фуллеренов и их производных, в крайне актуальных в наше время областях: медицине, фармацевтике и косметике.

Работа выполнена в Отделении нейтронных исследований (ЛНФХИ).

( НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, 2019 (для препринта или сообщения на русском языке)

© NRC “Kurchatov Institute” – PNPI, 2019 (для препринта или сообщения на английском языке)

Введение

Данная работа носит популяризационный характер и представляет собой обзор информации, доступной в Интернете и научной периодике, а также краткий анализ применения наноматериалов в медицине, фармацевтике и косметике. С момента открытия фуллеренов и углеродных нанотрубок стали формироваться новые направления по практическому применению этих наноматериалов в науке, технике, медицине, биологии, фармацевтике 
и т. д.

Термин «нано» (от греч. nanos – карлик) в применении к описываемым объектам подразумевает, что их размеры находятся в пределах 10–9 м, что соответствует уровням биологической организации от атомарного до субклеточного. Под определение «наночастицы» попадают практически любые надмолекулярные (супрамолекулярные) комплексы, т. е. образования как малых, так и огромных органических молекул (по современной терминологии – «хозяин»), с ионными либо ковалентно включенными молекулами («гость»). В медицинской и биологической литературе под наночастицами подразумевают вполне конкретные, прежде всего искусственно созданные, молекулярные конструкции. Исследователи из США и Франции [1] настаивают на пересмотре термина «наночастица». Для примера см. табл. 1.

Таблица 1

Сравнительные размеры молекул и частиц

| Вещество | Диаметр молекулы |
| --- | --- |
| Азот | 0,32 нм |
| Вода | 0,30 нм |
| Водород | 0,25 нм |
| Гелий | 0,20 нм |
| Кислород | 0,30 нм |
| Оксид углерода (IV) | 0,33 нм |
| Оксид углерода (II) | 0,32 нм |
| Хлор | 0,37 нм |
| Частицы пыли | 0,1–0,001 мм |
| Частицы тумана | 0,01–0,001 мм |
| Броуновская частица | 40 нм |
| Молекула гемоглобина | 0,4 нм |
| Аминокислоты, нуклеотиды, моносахариды (мономеры) | 0,5–1 нм |

Окончание таблицы 1

| Вещество | Диаметр молекулы |
| --- | --- |
| Белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды (макромолекулы) | 3–300 нм |
| Небольшой белок | 4 нм |
| Хромосома | 1 нм |
| Вирусы | 20–300 нм |
| Органеллы | от 20 нм |
| Рибосомы | около 20 нм |

Специалисты высказывают важнейшую мысль о том, что отнесение новых объектов к наноматериалам должно строиться не по их размеру, а на основании того, приводит ли данный размер к появлению новых свойств таких объектов. Размер наносистемы влияет на строение ее кристаллической структуры, которая в свою очередь определяет реакционную способность наночастиц и особенности их взаимодействия с окружающей средой. Обнаружено, например, что свойства наночастиц, имеющих размер 10–30 нм, значительно отличаются от более крупных образований.

……………………..

1. Нанотехнологии в медицине

Наномедицина – это «слежение, исправление, конструирование и контроль над биологическими системами человека на молекулярном уровне с использованием разработанных наноустройств и наноструктур» [9]. Перспектива применения нанотехнологий в медицине заключается в конечном счете в необходимости изменять структуру клетки на молекулярном уровне. Наномедицина развивается там, где достижения геномики и протеомики (приближающие к пониманию молекулярных основ болезней) сочетаются 
с возможностями, позволяющими создать материалы с новыми свойствами на нанометрическом уровне. Применение нанотехнологий в медицине 
и фармацевтике позволит создать совершенно новые высокоэффективные методы лечения и лекарственные препараты. Внедрение нанотехнологий 
в медицину, фармацевтику и смежные с ними области позволит решить следующие основные задачи [10]:

1) создание объектов с измененной молекулярной структурой – соединений, биологически совместимых с тканями живых организмов;

2) развитие наноконтейнерных технологий векторной доставки лекарств;

3) синтез новых лекарственных препаратов, которые синтетики, фармацевты и медики будут «конструировать» исходя из конкретной болезни и даже для конкретного пациента;

4) разработка самореплицирующихся (саморазмножающихся) систем на базе биоаналогов – бактерий, вирусов, простейших микроорганизмов;

5) создание точных медицинских наноманипуляторов и диагностических устройств, нанотехнологических сенсоров и анализаторов;

6) медицинское применение сканирующих зондовых микроскопов;

7) создание наноструктурированных материалов, включая поверхности с нанорельефом, мембраны с наноотверстиями, фуллерены и дендримеры.

Особый интерес представляет применение фуллеренов в медицине. 
В основе биологической активности фуллеренов лежат три свойства этих молекул: липофильность, определяющая мембранотропные свойства, электронодефицитность, приводящая к способности взаимодействовать со свободными радикалами, и способность возбужденного состояния молекул фуллеренов передавать энергию молекуле обычного кислорода и превращать его в синглетный кислород. На рис. 1 представлены установленные на данный момент формы биологической активности фуллеренов.

Рис. 1. Биологическая активность фуллеренов

Существуют два варианта действия радикалов: первый – повреждение биомолекул организма (липидов, белков, нуклеиновых кислот) обусловлено действием любых молекул, кроме 1О2 (синглетного кислорода); второй – повреждение обусловлено только синглетным кислородом [11]. Для ДНК оба пути ведут к окислению нуклеотидов, что понижает прочность фосфодиэфирной связи, в результате чего в щелочной среде происходит ее гидролиз.

……………………

литература

1. Auffan M., Rose J., Bottero J.Y. et al. Towards a Definition of Inorganic Nanoparticles from an Environmental, Health and Safety Perspective // Nature Nanotechnology. 2009. V. 4. P. 634–641.

2. Балабанов В. И. Нанотехнологии. Наука будущего. М.: Эксмо, 2009. 247 с.

3. Калинин Ю. К. Экологический потенциал шунгита // Шунгиты и безопасность жизнедеятельности человека: матер. Первой всерос. науч.-практич. конф. (3–5 октября 2006 г.) / Под ред. Ю. К. Калинина. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2007. C. 5–10.

4. Дмитриева Е. Г. Наночастицы в медицине и фармацевтике // Фундаментальные науки и практика: сб. науч. тр. Томск, 2010. Т. 1. № 4.

5. а) Пиотровский Л. Б., Киселев О. И. Фуллерены в биологии. СПб.: Росток, 2006. 336 с.; б) Пиотровский Л. Б., Еропкин М. Ю., Еропкина Е. М. и др. Механизмы биологического действия фуллеренов – зависимость от агрегатного состояния // Психофармакология и биологическая наркология. 2007. Т. 7. № 2. С. 1548–1554.

6. Freitas R.A.Jr. Nanodentistry // J. Am. Dent. Assoc. 2000. V. 131. P. 1559–1565.

7. Tabata Y., Ishii Т., Aoyama Т. et al. Perspectives of Fullerene Nanotechnology. Dordrecht – Boston – London: Kluwer Academ. Publ., 2001.

8. Средство для ингибирования репродукции оболочечных вирусов, способ его получения, фармацевтическая композиция и способ ингибирования вирусных инфекций: пат. РФ № 2236852 C1.

9. Максимова Н. С. Особенности биологической активности водорастворимых производных фуллеренов в системе вирус – клетка-хозяин: автореф. дис. ... канд. биол. наук. Тверской государственный технический университет, 2002.

10. http://perst.isssph.kiae.ru/Inform/perst/index.htm

11. Венгерович Н. Г., Тюнин М. А., Антоненкова Е. В. и др. Биологическая активность нанобиокомпозитов фуллерена С60 // www.medline.ru. 2011. Т. 12. С. 161–177.

12. Дмитриева Е. Г. Наночастицы в медицине и фармацевтике // Фундаментальные науки и практика: матер. Третьей междунар. телеконф. «Проблемы и перспективы современной медицины, биологии и экологии». Т. 1. № 4. Томск, 2010.